konstrukcje betonowe

1. Wstęp.

1.1.		Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z formowaniem szalunków konstrukcji betonowych, układaniem betonu i jego pielęgnacją.

1.2.		Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienioych w punkcie 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych Specyfikacją.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu, w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem, a w szczególności:

  ławy fundamentowe

  ściany fundamentowe

  siedziska i schody terenowe na widowni

  płyty pochylni

  schody wewnętrzne

1.4. 	Określenia podstawowe.

Beton zwykły: 		beton o gęstości powyżej 1,8 T/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mine-

ralnego  o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mi-

neralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa:  	mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu

Zaczyn cementowy: 	mieszanina cementu i wody

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2.   	Materiały.

2.1. 	Drewno.

  Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom

PN-67/D-95017.

2.2. 	Beton.

Beton może być albo wykonany na placu budowy, albo dostarczony  z wytwórni.

Wykonawca zapewnia dostawę betonu zgodnie z dokumentację techniczną.

2.3. 	Dodatki i domieszki do betonów.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i domie-

szkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.

2.4.	 Marki betonów.

  chudy beton

  C16/20 wg opisu technicznego w proj. konstr.

  C25/30 wg opisu technicznego w proj. konstr.

3. 	Deskowania.

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego

zaakceptowanego przez  inspektora nadzoru przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią.

4. 	Transport.

4.1.	Deskowania.

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asorty-

mentu.

4.2. 	Mieszanka betonowa.

W przypadku zakupu betonu w wytwórni, mieszanka  może być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż:

 90 min przy temperaturze otoczenia + 15C,

 70 min przy temperaturze otoczenia + 20C,

 30 min przy temperaturze otoczenia + 30C.

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:

  naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników)

  zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej

opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek

wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.

 zanieczyszczenia

 zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

5. 	Wykonanie robót.

5.1.	Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów konstrukcji żelbetowych.

5.2.	Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z

Inspektorem nadzoru.

Wytwarzanie betonu może się odbywać w Wytwórni lub na budowie.

Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności.

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.

Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru.

komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia.

5.3. 	Układanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

  wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień itp.

  wykonanie zbrojenia

  wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych

  prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie
  gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze szczególnym  zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części.

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora nadzoru

i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika budowy.

5.4.	Zagęszczenie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem

drewnianym.

5.5. 	Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny:

 zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu

  uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie

  chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi

jego jakość w konstrukcji

W okresie pielęgnacji betonu należy:

  chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,

a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i

zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych,

  utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:

- 7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,

- 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych.

  polewać wodą beton normalnie twardniejący

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowy-

wania zgodnie z PN-63/S-06251.

5.6. 	Wykończenie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

  pęknięcia są niedopuszczalne

  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymagan otulenia

  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a

powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu

  równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaga-

niom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm

Dla elementów betonowych podlegających zakryciu oprócz powierzchni górnych stropów należy bezpośrednio po rozszalowaniu:

 wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić zaprawą cementową M7, a następnie

wygładzić.

6. 	Kontrola jakości robót.

6.1. 	Deskowania.

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/S-06251.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowy.

6.2.	Wymagania.

Ogólne:

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:

 jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania

 dozowania składników mieszanki betonowej,

 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania

 cech wytrzymałościowych betonu,

 prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub

całkowitego obciążenia konstrukcji.

Cement:

cement nie musi być badany jeżeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm państwowych a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownię.

Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego cementu.

Kruszywo:

dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych wg PN-861S-06712.

Woda:

Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami' norm państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej.

Kontrola procesu wykonywania betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco.

W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być: prowadzona kontrola przebiegu tych procesów.

Kontrola mieszanki betonowej.

Kontrola konsystencji mieszanki betonowej.

Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki nie powinna być większa niż:

 1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

 2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,

 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.

Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest

porowatość zagęszczonej mieszanki.

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej.

Kontrola betonu.

Zakres kontroli.

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250

 wytrzymałość betonu na ściskanie,

 nasiąkliwość betonu,

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie R; próbek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż

 1 próbka na 100 zarobów

 1 próbka na 50 m 3 betonu,

 1 próbka na zmianę roboczą

 3 próbki na partie betonu

Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S06250.

Dokumentacja badań.

Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.

Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:

 charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,

 wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do

badania

 wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ),

 okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

7. 	Obmiar robót.

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.

Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu. Ilości przewidywany

ch robót betonowych ujęto w Przedmiarze Robót

Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projekto-

wej.

8. 	Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych.

8.1. 	Zakres badań.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:

  materiałów

  prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań

  prawidłowości i dokładności  wykonania zbrojenia

  prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i

pielęgnacji

  prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe}, a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych.

8.2.	Badanie materiałów.

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materia-

łów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym wzgledem

wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

8.3.	Badanie deskowań.

Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251.

8.4.	Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania.

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami podanymi w Specyfikacji „Zbrojenie".

8.5. 	Badania konstrukcji.

Niezależnie od badań wymienionych wyżej przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:

 prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji

  prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych

 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych

oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań

 prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.

Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna

powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu,

Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od dopuszczalnych.

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.

9. 	Podstawa płatności.

Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczenie podłoża, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją.

W cenę jednostkową wliczone są również wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, rusztowań i podpór tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworów jak również wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek itp.

10. 	Przepisy związane.

10.1. 	Normy dotyczące deskowań.

PN-89ID-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

PN-59/S-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/S-82121  Śruby z łbem kwadratowym

PN-88/S-82151  Nakrętki kwadratowe

PN-85/S-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym

PN-85/S-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym

BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym

10.2. 	Normy dotyczące konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/S-06251     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261     Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania

wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-74/S-06262     Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. badania

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.